| 需求清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 内容描述 | 工艺要求 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 3层-8层走廊及宿舍阳台隐形不锈钢防盗网（包安装） | 1.钢丝材质：304L不锈钢钢丝 2.钢丝直径：3.0mm 3.网格密度：钢丝间距： 50mm（符合儿童安全标准）横向钢丝：每平方米≥2根（抗风压设计） 4.主框架：铝合金轨道（厚度≥1.5mm），表面喷砂哑光处理 5.边角连接件：304 不锈钢铸造件 6.逃生口尺寸：1000mm×800mm（需配快拆锁具） | 固定方式： 1.混凝土/砖墙：M10不锈钢膨胀螺栓（间距≤50cm）+结构胶密封。 2.空心砖墙：穿墙对拉螺杆+背部钢板加固。 3.钢丝终端用 304不锈钢扣件 压接，非焊接。 4.逃生口设计。 位置：每间宿舍独立设置1个逃生口（标准：1000*800mm），走廊两端共设置2个逃生口（1000*800mm），距地面≤1.2m。开启方式：304不锈钢插销锁（单手可操作）。防盗网内侧加装荧光指示标识。 | m2 | 1025 |
| 2 | 3层平台304不锈钢护栏（包安装） | 1.立柱：圆管Φ50mm，1.5mm厚，间距≤1.2米。 2.横杆：主横杆Φ60mm,1.5mm厚；中部横杆：Φ32mm×1.0mm厚（顶部+中部各一道）。 3.高度：原女儿墙高度+加高部分≥1.6米。 | 安装固定工艺 1.基座处理：女儿墙顶部钻孔植入化学锚栓（M10，304不锈钢），深度≥100mm。 2.基座加焊不锈钢底板（100×100×5mm）分散荷载，底板与女儿墙间填充环氧结构胶防渗水。 3.焊接工艺：氩弧焊（TIG）满焊，焊后打磨抛光，避免应力集中。 4.焊口涂不锈钢酸洗钝化膏，去除氧化层并形成保护膜。 | m | 60 |
| 3 | 2-8层01房、09房不锈钢纱窗（共14间房，包安装） | 1.不锈钢纱网 （1）材质标准：必须采用 SUS304（06Cr19Ni10）不锈钢，镍含量≥8%，铬含量≥18%，确保耐腐蚀性。 （2）钢丝规格：直径：≥0.5mm（允许公差±0.02mm）；网孔尺寸：1.314mm（14×14目/25mm²），网孔均匀无变形。 （3）表面处理：可选涂覆聚酯涂层（厚度50μm-100μm），颜色需与采购人确认（如RAL色卡编号）。 2.框架材料 全铝合金框架：材质：铝合金方管；厚度：≥1.5mm，焊接部位需抛光无毛刺。 3.配件 （1）螺丝：不锈钢A2-70级自攻螺丝（符合GB/T3098.21-2014《紧固件机械性能 不锈钢自攻螺钉》）； （2）密封胶条：三元乙丙（EPDM）橡胶，耐老化性能≥5年； （3）滑轨（推拉式）：铝合金轨道带不锈钢滚珠轴承。 | 1.加工精度 （1）尺寸公差：纱窗成品对角线偏差≤3mm，长边直线度偏差≤1mm/m； （2）纱网绷紧度：用张力计检测，张力值≥15N/cm²，无松弛或局部凹陷。 2.安装规范 预安装检查：核对窗洞尺寸，允许误差≤±2mm； 清除安装面杂物，确保无灰尘、油污。 3.固定方式： （1）膨胀螺栓或不锈钢射钉固定，间距≤400mm； （2）螺丝头部需加装防水垫片，防止渗水。 4.密封要求： （1）纱窗与窗框间隙≤2mm，缝隙处填充中性硅酮密封胶（符合GB/T14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》）； 5.抗风压与安全 （1）抗风压性能测试（≥4级，按GB/T 7106-2019 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》）。 | m2 | 35 |
| 4 | 2-8层及天台楼梯间通风窗不锈钢防护横杆（包安装） | 1.材质：304不锈钢钢管 2.规格：中部横杆Φ32mm×1.0mm厚 | 1.焊接工艺：氩弧焊（TIG）满焊，焊后打磨抛光，避免应力集中。 2.焊口涂不锈钢酸洗钝化膏，去除氧化层并形成保护膜。 3.做好现场保护（包括但不仅限于窗框、玻璃、墙面等）。 4.加装防护横杆后不影响通风窗正常开合。 | m | 20 |